介绍石灰石中氧化钙和氧化镁的分析方法

鹤壁蓝翔仪器依据国标【石灰石氧化镁 氧化钙】EDTA标准溶液化学分析检测方法本方法在国标化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量测定基础上，通过长期试验积累，探索出简便快速测定石灰石中氧化钙和氧化镁的方法。本方法利用盐酸和硝酸对石灰石样品进行分解，在PH大于12.5的溶液中以钙羧酸作为指示剂，用EDTA标准溶液滴定钙，在PH=10的溶液中以酸性铬蓝K-萘酚绿B做混合指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定钙镁总量，由差减法求得氧化镁含量。

【关键词】石灰石；氧化钙；氧化镁

一、 样品制备

制样方法：将采集的石灰石样品经颚式破碎机破碎、混匀、缩分，按上述方法重复几次操作后，将样量缩分至500g左右，用少量样品将磨样盘清洗三次，然后将样品放在磨样机中研磨至通过120目（0.13mm）标准筛即可供分析用。

二、 分析方法第一种：化学分析

2.1试剂和溶液

2.1.1 PH=10氨性缓冲溶液：称取54g氯化铵溶于200水中，加350mL氨水，稀释至1L。

2.1.2 2%钙指示剂：称取2g钙指示剂与98g硫酸钾或氯化钠研细，在105- 110℃烘干，保存于干燥器内备用。

2.1.3铬黑T指示剂：称取0.5g铬黑T和2g盐酸羟胺溶于100mL乙醇。

2.1.4 1：1盐酸、20%氯化铵、1：1氨水、0.1%甲基橙、10%氢氧化钠、10%三乙醇胺、0.02mol/LEDTA标准溶液。

2.2试液的制备

准确称取0.5- 0.7g石灰石样品于250mL烧杯中（同时做空白试验），先以少量水润湿，盖上表面皿，用滴管沿烧杯壁滴加1：1盐酸至不冒气泡后再加1：1盐酸10mL，加热至完全溶解后，加入蒸馏水50mL，加入20%氯化铵10mL及1滴甲基橙，以1：1氨水滴加至溶液刚变黄色或橙色，加热煮沸2min，滤去沉淀，滤液置于250mL容量瓶，用水洗涤至无氯离子后，用水稀释至刻度，并充分摇匀，沉淀弃去，滤液作钙镁滴定。

2.3氧化钙测定

用移液管吸取25mL试液于250mL三角瓶，加水65mL，10%氢氧化钠10mL、10%三乙醇胺10mL和少许钙指示剂，以0.02mol/ L EDTA标准溶液滴定至蓝色出现为终点，消耗EDTA溶液为V1mL。

计算：

2.4氧化镁测定

用移液管吸取25mL试液于250mL三角瓶，加入65mL水，10mL氨性缓冲溶液（PH=10），10mL10%三乙醇胺和少许铬黑T指示剂，以0.02mol/LEDTA标准溶液滴定至溶液变为蓝色为终点，消耗EDTA溶液为V2。

计算：

式中：m—样品重，g；

V1—滴定钙离子用去EDTA标准溶液的体积， mL；

V2—滴定钙镁总量用去EDTA标准溶液体积， mL；

C—EDTA标准溶液浓度， mol/L；

56.08—氧化钙之摩尔质量， g/mol；

40.30—氧化镁之摩尔质量， g/mol。

允许差：取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果之差不得大于0.5%。

参考文献：

[1]化工产品采样总则（GBT6678- 2003）.

[2]化工用石灰石采样与样品制备方法（GBT 15057.1- 1994）.

- 化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定（GB/ T15057.2- 1994）.

三|荧光分析仪器法：通过标定工作曲线快速检测不同含量氧化钙、碳酸钙、氧化镁元素，不需要化学试剂、一分钟出结果，快速稳定